부일중 장애인승강기 설치공사

(일반 시방서)

인천광역시북부교육지원청

목       차

제 1 장	일반 공통 사항
제 2 장	가 설 공 사
제 3 장	조 적 공 사
제 4 장	방 수 공 사
제 5 장	미 장 공 사
제 6 장	타 일 공 사
제 7 장	수 장 공 사
제 8 장	도 장 공 사
제 9 장	금 속 공 사
제 10 장	해 체 공 사

제1장 일반 공통 사항

1. 적용범위

이 시방은 ‘부일중 장애인 승강기 설치공사’에  대하여 적용한다.

1) 이 시방에 명시되지 않은 사항은 다음 중에서 최상위 등급에 해당하는 것을 적용한다.

(1) 토목, 건축, 기계설비 표준시방서

(2) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률상의 관련규정, 공사계약 일반조건

(3) 건설산업기본법, 건설기술관리법 등 본 공사의 관련이 되는 법률상의 관련규정

(4) 한국산업규격

(5) 기타 본 공사의 관련이 있는 사항으로서 일반적으로 적용되는 기술적 상식이나 규정 및 기준(대한건축학회 표준시방서 등)

2. 용어의 정의

1) 이 시방서에서 “발주처” 및 “발주자”라 함은 “인천광역시북부교육지원청경리관” 또는 그 감독자를 말한다.

2) 이 시방서에서 “담당원 및 감독관”이라 함은 감리자, 감독자를 말한다. “감리자” “감독자”라 함은 발주처가 지정한 감리책임자 또는 감독자로서 건축법 제21조 2항 및 동법 시행령 제19조 및 건축사법 제2조 제14호 규정에 의거하여 설계도서 대로 시공 되는지의 여부를 확인하고 품질관리, 공사 관리 및 안전관리 등에 대하여 지도, 감독하는 자를 말한다.

3) 이 시방서에서 “수급자”라 함은 “부일중 식당 설치공사” 계약 상대자(시공자)를 말한다.

3. 공사기간

1) 도급자는 본 공사 발주 당시의 현장여건을 정밀 파악하고 본 공사로 인하여 인근 시설물에 피해가 없도록 하여야 하며, 인근 시설물에 훼손이 있을 경우에는 도급자 부담으로 즉시 원상복구하거나 변상조치 하여야 한다.

2) 이 기간에는 공사기간 산정은 동절기 공사 중지 없이 지난 10년 평균 우기, 혹서기, 혹한기가 포함된 것이며 공기연장은 없는 것으로 한다.

3) 다만 천재지변 또는 발주처의 사정에 의하여 공사가 중단 되었을 때 및 기타 사유 중   발주청이 인정할 수 있는 사유가 있을 때는 예외로 한다.

4. 공사의 중지

담당원은 다음과 같은 경우 공사의 일부 또는 전부를 중지시킬 수 있으며 필요하다고 인정될 경우 공사의 일부를 나누어 준공할 수 있다.

1) 수급자가 설계도서와 상이한 시공을 하거나 소홀한 시공을 할 시 또는 시정지시를 명하여도 시정되지 않을 시

2) 불완전한 시공을 하거나 특별한 사유 없이 공사를 지연시킬 경우

3) 기후조건 또는 천재지변으로 인하여 부실시공이 될 우려가 있을 경우

5. 지시사항의 이행

1) 공사시공에 있어 제 발주처의 명령, 승인사항 등을 준수해야 한다.

2) 담당원은 공사 시공 상 필요한 지시사항을 수급자의 현장대리인에게 지시하며 현장대리인은 성실히 이행하여야 한다.

6. 과다계산분 조정

공사 중 또는 준공 후 자체검사 및 관계기관의 감사로부터 감액사항 또는 변상조치가 있을 시는 수급자는 이에 순응하여야 하며 차후 이의를 제기할 수 없다.

7. 이의

도면과 시방서의 내용이 서로 다를 때, 명기가 없을 때 또는 의문이 생길 때는 담당원과 협의 후 지시에 의하며, 계약서, 설계도서상 어구해석에 이견이 발생 시는 공사에 유리한 해석이 우선한다. 단, 주요사항에 대하여 현장대리인은 업무연락관 및 담당원이 승인하는 범위 내에서 협의할 수 있다.

8. 설계변경

1) 도면 및 시방서에 명기되지 아니한 사항일지라도 구조, 기능, 현장 마무리 등의 관계로 공법의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 수량 증감 및 변경은 담당원 지시에 따라 도급금액 범위 내에서 이를 시공하여 본 공사를 완공한다.

2) 재료, 공법 등의 조정 및 변경에 수반하는 수량의 증감등 주요한 변경은 발주처의 승인을 받은 후 담당원의 지시에 따른다.

3) 공사시행 중 견본품 이하의 상이한 제품을 사용할 시에는 재시공 또는 도급금액을 감액시킨다.

9. 공정계획 제출

1) 수급자는 계약일로부터 7일 이내에 현장 구성 요원의 기구 조직표, 공사전체 공정표 및 각 공사의 세부 공정표, 주요자재 수급 현황표를 제출하여 담당원의 승인을 받아야 한다.

2) 공정계획은 본 공사의 전체 공정을 고려하여, 타공사에 지장이 없도록 작성 하여야한다.

3) 공정계획서는 다음과 같이 나누어 작성하여야 한다.

(1) 전체공정계획표(막대식)

(2) 공정표 상세공정표(PERT/CPM)

(3) 시공도 작성 및 시공계획서 승인계획

(4) 자재 및 하도급 승인신청 일정계획표

10. 시공도서 등의 제출

1) 담당원이 필요하다고 인정되어 지시한 시공부분 및 필요한 공작도, 시공도 등은 지체 없이 제작하여 담당원의 승인을 받는다.

2) 시공도서에는 해당공사에 관한 주요사항이 모두 포함되어야 한다.

11. 사용자재의 승인

1) 수급자는 공사에 사용되는 모든 자재에 대하여 사용하기 30일전에 자재사용 승인 신청서를 담당원에게 서면 제출하여 승인을 받아야 한다.

2) 수급자는 사용승인자재의 관련규격이나 기준의 적합여부, 자재의 품질검사 성적서 등을 종합적으로 검토하여 공사의 목적(품질확보, 공기 준수, 안전사고방지)달성을 위하여 가장 적합하다고 인정되는 자재를 선정하여 승인 신청하여야 한다.

3) 담당원은 자재승인과정에서 이를 심사하여 부적합하다고 판단되는 경우에는 자재승인을 하지 않을 수 있다.

(1) 자재사용 승인신청서에는 다음사항이 포함되어야 한다.

(2) 자재견본 및 자재품질에 관한 보증서나 시험성적서

(3) 관련규격이나 기준

(4) 취급요령, 사용방법 등에 관한 자료

(5) 기타 자재설명에 필요한 사항

12. 견본제작 및 시공

1) 수급자는 담당원이 요청하는 공종에 대하여는 견본제작 또는 견본 시공을 하여야 한다.

2) 수급자는 견본제작 또는 견본시공을 하는 경우 해당공종에 대한 공사실적이 있는 전문업체로서 이 공사에 참여를 희망하는 경우에는 견본제작 또는 견본시공을 할 수 있도록 조치하여야 한다.

3) 수급자는 견본제작 또는 견본시공과정에서 발견된 문제점에 대하여는 보완대책을 강구하여 시공도서에 반영하여야 한다.

4) 수급자는 담당원이 견본제작 또는 견본시공을 승인한 경우에는 승인된 내용대로 본 공사를 하여야 한다.

13. 하도급의 금지

1) 수급자는 공사의 일부 또는 전부를 제 3자에게 대행시키거나 하도급을 할 수 없다.

단, 발주처(발주자)의 승인을 얻은 때에는 예외로 한다.

14. 자재반입 및 검사

1) 수급자는 자재를 현장에 반입하고자 하는 경우에는 사전에 담당원에 통보하여야 한다.

2) 현장에 반입된 자재는 담당원의 승인 없이 장외로 반출하여서는 안 된다.

3) 공사에 사용되는 모든 자재는 담당원의 검사를 받아 합격한 것으로 사용한다. 이 때 검사를 위하여 파손되는 재료는 수급자가 부담한다. 한국산업규격에 의하여 제작된 합격품은 건설기술관리법 시행령 제42조 3항에 의거 검사를 생략할 수 있다.

4) 수급자는 자재(관급자재를 포함한다) 검사를 위한 각종시험 및 검사에 소요되는 모든 비용은 수급자가 부담하여야 한다.

15. 시공검사

1) 공사 중에는 공정별로 담당원의 검측을 받아야 하고, 후속작업은 선행 작업의 검측에 합격한 후에 시행하여야 한다.

2) 수급자는 담당원이 검사(공사 중 검측, 중간검사, 기성검사, 준공검사, 하자검사 등 모든 검사를 포함한다) 하는데 지장이 없도록 하여야 한다.

3) 공사 후 매몰이 되어 사후검사가 곤란한 공정은 담당원의 입회하에 시공하여야 한다.

4) 수급자는 시공 후 검사가 불가능한 부분에 대하여는 담당원의 검측을 미리 받고 그 결과를 서면 또는 도면으로 받아 두어야 한다.

5) 수급자는 공사 준공 30일전 예비준공검사를 발주처에 의뢰하여 검사를 받아야한다.

16. 보고 등

1) 공사의 진척, 인력의 투입, 재료의 반입, 소비, 천후 기타 필요한 사항을 기재한 공사 일지를 담당원이 지정하는 시간에 제출하여 승인을 받는다.

2) 공사 진척에 따른 기성 현장사진을 천연색 사진으로 촬영하고, 특기가 없는 한 75mm X 125mm 크기로 인화하고, 일시, 장소, 공정을 기록하여 공정별 순서대로 앨범에 정리하여 2부를 제출한다.

17. 현장관리 규정 등의 준수

1) 수급자는 담당원이 현장관리상 필요하여 제정한 규정이나 요구하는 사항에 대하여는 이를 준수하여야 한다.

2) 수급자는 담당원이 전체공사의 공정관리상 필요하여 요청하는 경우에는 이에 따라 공사를 진행하여야 한다.

18. 현장대리인

1) 수급자는 건축, 시공기술자격소지 및 경험과 기술력을 가진 자로써 공사기간 중 현장에 상주하며 수급자를 대표하여 현장을 총괄할 현장대리인을 선정하고 현장 대리인의 이력서, 자격면허증 사본을 포함한 현장대리인계를 담당원에게 제출하고 발주처의 승인을 얻어야 한다.

2) 현장대리인은 공사 제반에 대하여 수급자의 책임과 의무를 대행할 수 있어야 한다.

19. 현장조직

1) 수급자는 현장대리인을 보좌할 시공기사 및 시공도제작과 기술사항을 담당할 기사를 포함한 현장 구성요원의 담당업무, 경력서 및 자격면허증사본을 착공 후 7일 이내에 담당원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

2) 수급자는 공사 착수 전에 본 공사에 종사하는 인원의 조직표를 담당원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

3) 현장대리인이나 관련종사자가 공사의 수행 상 부적당하다고 담당원 및 발주처의 판단하여교체를 요구한 때에는 신속히 이에 응해야한다.

4) 기구 조직표에는 성명, 직위, 주소, 비상연락처를 포함하여야 한다.

20. 책임시공

1) 수급자는 본 시방서에 표기되지 않은 사항이 있을 경우에도 기술적 상식상의 품질이 확보될 수 있도록 시공하여야 한다.

2) 수급자는 설계도서에 누락된 사항일지라도 공사의 성질상 당연히 시공하여야 할 사항은 담당원의 지시에 따라 시공하여야 한다. 이 경우에도 추가되는 비용은 수급자 부담으로 한다.

3) 수급자는 경제적이면서 양질의 공사를 위하여 필요한 대안이나 방법이 있을 경우 발주처 또는 담당원에게 제시하여야 한다.

21. 품질관리 및 검사

1) 품질관리 일반

(1) 현장 반입되는 모든 자재는 사전에 담당원이 승인한 자재 이어야 하며 도면과 시방서에 표시된 품질과 동등 혹은 그 이상의 품질로서 담당원의 검사를 받아 합격한 것을 사용한다.

(2) 자재 시험용 공시체 및 시험편은 담당원의 입회하에 채취 또는 제작하고 봉인하여 검인을 받고, 독립된 공인기관에서 시험을 하되 그 시험 성적서를 제출하여 승인을 받는다.

(3) 품질관리 또는 검사가 필요한 것은 현장에서 품질관리 시험을 한다.(시험실 및 시험기기 비치 기준은 건설 기술 관리법 제25조에 의한다.)

(4) 검사 또는 시험은 KS 규격을 표준으로 하고 그 규격이 제정되지 않는 것이나 설계도서에서 정해지지 않은 자재시험은 담당원의 지시에 따른다.

(5) 검사 및 시험 완료 후 합격된 반입재는 지정장소에 보관하며 불합격된 것은 즉시 장외로 반출하고 신속히 합격품을 납품하여 공사에 지장이 없도록 한다. 또한 손상되어 불량품으로 인정될 때는 이를 사용해서는 안 된다.

(6) 품질관리 및 품질보증을 위하여 수급자는 공사 진행 전반에 걸쳐 시험 계획서를 수립 제출하여 승인을 받아야 한다.

2) 시험 및 검사

(1) 일반사항

관련도서 : 도면과 기타 계약도서를 포함하여  당 시방서의 기재사항을 준용하여 일치             되게 시공한다.

가. 적용범위

① 작업내용 : 건설기술관리법 시행령 제41조 2항의 품질시험계획을 수립하고, 건설기술관리법 제24조 2항의 품질보증계획 요구에 따라 수행할 시험과 검사의 책임을 수록하고 품질관리 검사를 위해 필요한 시험 방법과 수행해야 할 시험수를 요약한다.

② 관련작업 : 수급자는 시방서 각 절에 명기된 시험과 계약 조건상 수급자의 책임으로 지적된 모든 시험검사, 또는 검사기관과의 협조 또는 품질보증 시험보고를 수행해야 하는 책임을 면제 받을 수 없다.

③ 시험 및 검사 기관 : 품질보증 시험과 검사는 승인된 독립된 시험 및 검사기관에서 수행해야 하고 수급자가 비용 부담한다. 시험표준은 한국산업표준규격의 방법을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

④ 권리의 한계 : 시험 또는 검사 기관은 시공도서의 요구조건을 양도, 취소 또는 변경할 권한이 없고, 업무의 일부를 승인 또는 수락할 권한이 없다.

⑤ 관련문서

ᄀ. 품질관리

ᄂ. 구조도면에 포함된 일반 또는 특별 참고 사항도 이 절에 포함된다. 만약 구조도면과 이 절의 요구사항이 다를 경우 보다 엄격한 조건에 따른다.

ᄃ. 본 절에서 공사와 관련된 발주처의 품질보증 요구이행사항에 따른다.

나. 자  재

① 자재일반 : 본 공사에 사용하는 재료는 모두 K.S표준 제품 사용을 원칙으로 하고 K.S품이 없을 때에는 동등이상의 것에 대하여 각 시방서에 기술되는 규격 및 표준을 적용한다.

② 자재승인 및 자재견본 : 본 공사에 사용되는 모든 재료 및 마무리 정도, 색깔 등은 미리 견본품을 제출하여 담당원의 승인을 받은 후 공사장에 반입하여 검사, 확인을 받아야 하며, 불합격품은 공사장 외로 반출해야 한다.

③ 검  사 : 현장반입 되는 재료는 검사에 합격하여야 하며, 검사 시험에 합격된 재료 및 시설물이라도 사용할 때 변질 또는 손상되어 불량품으로 인정될 때에는 이를 사용하지 아니한다.

다. 제출물

① 시험과 검사 보고서 : 계약서 및 관련 시방서의 요구조건에 따라 시험 보고서 사본을 제출할 것

② 품질증명서류 : 수급자의 품질 증명서류로서 요구되는 검사보고서, 시험보고서, 증명서 및 기타 서류의 사본을 최종 기성금 지불 전에 담당원에게 제출하여야 한다.

③ 공사 진행 절차서 : 공사시행 전에 담당원에게 공사 진행 및 진행 절차상 공사에 영향을 줄, 적절한 승인을 득하기 위한 검사 및 시험절차에 필요한 제안서를 제출하여야 한다.

(2) 시험 및 검사

가. 담당원의 입회: 수급자는 본 공사를 위하여 수급자가 공급하는 자재 중 발주처가 필요하다고 인정하는 기자재 및 수행된 공사에 대하여 담당원의 입회하에 검사 및 시험을 하여야 하며, 품질관리를 철저히 하여야 한다.

나. 유의사항

① 수급자는 담당원의 검사 및 시험시행 전에 공사의 부분이나 전체를 완료함으로써 원상복구 및 대체가 필요하다면 이에 대한 비용을 부담하여야 한다.

② 품질검사를 하지 아니하였거나 미비한 시공기술 및 불량기자재의 사용을 발견하지 못했거나 또는 이에 대한 공사비를 지출하였거나 그를 인수하였다고 해서 불합격 또는 시정지시 할 수 있는 발주처 및 담당원의 권리가 소멸되는 것은 아니다.

③ 발주처 및 담당원은 수급자가 공급한 기자재와 수행한 공사가 계약조건과 일치하지 않거나 시험내용이 불충분하다고 판단될 경우에는 이의 사용가능성 여부를 판정하기 위해 발주처 및 담당원이 지정한 시험, 검사기관의 정밀검사, 시험 및 조사를 의뢰할 수 있으며, 이에 대한 비용은 수급자 부담하여야 한다.

④ 공사조건 또는 시방서에서 규정한 검사 또는 점검 이외의 검사나 점검을 발주처 및 담당원가 요구할 경우 수급자는 이에 응하여야 한다. 이와 같은 추가검사가 발주처에 의해 수행될 경우 수급자는 필요한 견본을 준비하여야 하며, 시험기간 중 관련공사를 일시 중단하고, 기자재와 공작물에 대한 시험을 수행할 수 있도록 협조를 제공하여야 한다. 검사결과 그 공작물에 계약조건과 합치되지 아니하는 중요사항이 발견되고 이것이 수급자의 과실로 인한 것을 경우 검사의 경비 및 재시공의 경비는 수급자가 부담하여야 한다.

⑤ 최종인수 전에 기 완공된 일부분을 제거하여 행하는 검사가 필요한 경우 수급자는 발주처 및 담당원로부터 그러한 통보를 받는 즉시 검사에 필요한 시설, 노동력, 자재 등을 공급하여야 한다.

⑥ 수급자는 시험 및 검사 시행 전에 계획서를 작성하여 담당원의 승인을 받아 이행하여야한다

⑦ 기자재중 조립을 요하는 부분 및 수중 또는 지하에 매몰되는 공작물, 기타 준공 후 외부로부터 검사할 수 없는 공작물의 공사는 담당원의 입회하에 시공하여야한다.

⑧ 담당원은 수급자가 공급하는 자재에 대해 재료 및 성분 등이 시방서의 내용과 일치하는 지의 여부를 시험 또는 확인하기 위하여 수급자에게 필요한 서류의 제출을 요구할 수 있다

⑨ 발주처 및 담당원의 입회하에 수행되었다 하더라도 검사 및 시험 후에 발견 또는 발생되는 결함에 대한 시정 및 보완은 수급자의 책임 하에 수행한다.

⑩ 수급자가 공급하는 기자재에 대하여는 아래와 같은 공장시험 및 검사를 시행하여야 한다.

ᄀ. 수급자는 기자재 공급과 관련하여 기술규격, 설계기준 또는 제작관례상 필요한 시험과 담당원가 요구하는 일체의 시험 및 검사를 수급자의 부담으로 수행하여야 한다.

ᄂ. 수급자는 공장시험 및 검사계획서, 공장검사 절차서, 특수 작업 절차서를 작성, 담당원에게 제출하여 검토 및 승인을 받아야 한다.

다. 품질시험기준 – 건설기준 관리법 시행규칙 별표 10참조 (해당 사항만 적용한다)

(3) 시 공

가. 시험과 검사 기관에 협조

① 현장출입 : 발주처, 발주처 대리인, 시험과 검사기관 또는 다른 법칙으로 선정된 시험과 검사자가 현장과 구덩이, 배치 플랜트, 재료 적재소를 포함한 모든 수급자 자료저장 장소까지도 제한 없이 출입할 수 있도록 한다.

② 시험을 위한 시설 : 안전 기계 또는 비계, 전등, 올리는 기기, 새로 시공한 콘크리트 시험 실린더를 보관하기 알맞는 창고, 현장시험과 검사 시 갑작스런 시험과 검사를 보고할 인부, 이외의 것까지 포함하여 시험과 검사 업무에 필요한 모든 시설을 수급자가 제공한다.

③ 사전 통보 : 시험과 검사 수행이 필요할 시 예정일시의 최소 48시간 이전에 시험과 검사 기관에 통보해야 한다. 상기 업무가 필요할 시 최소 24시간 이전에 재확인 일시를 통보해야 한다.

나. 시험과 검사 절차

① 일반사항 : 재료, 또는 견본의 수집, 치수재기, 그리고 모든 재료, 제품 또는 다른 업무의 시험을 지정된 표준 시험 방법의 절차에 따라 수행한다.

②재료입수 : 별도 지시가 없으면 시험에 사용할 모든 재료와 견본은 검사기관의 직원에 의해서 시험 방법 또는 절차서에 따라 재료 생산 공장이나 또는 작업이 진행되고 있는 현장에서 입수한다.

③ 재료의 운반 : 별도 지시가 없으면 모든 재료와 견본의 시험과 검사기관의 연구소까지 운반은 연구소 직원에 의해서 행해지고 여기에는 최초 양생기간동안 현장에 보관된 콘크리트 시험 실린더도 포함된다.

④ 재시험 : 첫 번 시험에서 일의 전부 또는 일부가 조건에 맞지 않는 다고 판정될 때 미결된 부분을 수급자 책임 하에 수급자 부담으로 철거, 교체 또는 재시공(지반의 재다짐, 메우기, 또는 되메우기 재료)해야 한다.

⑤ 추가 또는 대체 시험 :

ᄀ. 담당원은 시공도서의 요구조건을 만족시키지 못하였다고 판단할 경우 추가 또는 대체 시험과 검사를 요구할 수 있는 권한을 갖는다.

ᄂ. 추가 시험의 예로는 제한되는 것은 아니지만 추가적인 골재 또는 입상 메우기 재료의 체 시험분석 / 추가 현장 지반의 메우기 또는 되메우기 재료의 밀도시험 / 추가 콘크리트 아스팔트 포장의 코아 시험 / 시공된 구조 콘크리트의 코아 시험 / 콘크리트 구조

ᄃ. 하중 시험 : 철골 구조의 초음파, X-레이, 또는 다른 비파괴 시험 : 지붕 방수대의 현장절단 시험.

ᄅ. 추가 또는 대체시험을 위해 비용 지불은 위에서 언급한 대로 결정 되어야 한다.

3) 시공허용오차

(1) 누계한 허용오차는 인정하지 않으며 공사에 합당한 품질을 생산하기 위하여 조정 및 설치 작업의 시공정밀도를 준수토록 해야 한다.

(2) 제품을 설치하기 전에 현장여건을 고려한 제품치수 및 위치 보정을 하여야 한다.

22. 타 공사 수급자와의 협조

수급자는 타 공사에 지장이 없도록 하여야 하며, 타 공사가 원활히 시행될 수 있도록 필요한 협조를 하여야 한다.

23. 관계관서의 수속

수급자는 관계관서의 수속이 필요한 경우 허가, 신고, 검사 등을 수급자의 비용으로 담당원을 대행하여 신속하게 이를 행하여야 한다.

24. 사용자재

1) 공사에 사용되는 모든 자재는 한국산업규격(K.S)표시품 이어야 하며, 대통령령이 정하는 바(건축법 제43조, 시행령 제61조, 시행규칙 제24조)에 의하여 건설교통부장관이 인정한 것이어야 한다.

2) 담당원이 요구하는 주요재료의 사용은 사용하기 15일 전 견본품을 제출하여 색깔, 무늬, 마무리 정도를 담당원의 승인을 받아 사용한다.

3) 담당원이 필요하다고 인정하는 경우 품질 또는 강도 시험을 요구 할 수 있다. 이때 검사 및 시험에 필요한 모든 경비는 수급자 부담으로 한다.

4) 건축물 내 구조, 천장을 포함한 설비 공간, 수직덕트 공간, 칸막이 벽체 등에 사용 되는 자재는 석면을 포함해서는 안 된다.

25. 안전관리 등

1) 수급자는 현장내의 타 수급자와 유기적인 협조로 전체공사의 안전관리에 만전을 기하 여야 한다.

2) 수급자는 건축법, 건설산업기본법, 근로기준법, 산업안전보건법 및 기타 관계법규 및 현장실정에 맞는 안전관리계획을 수립하여 시행하고, 정기교육 등을 실시하여 모든 종사자가 안전관리규정을 준수하도록 하여야 한다.

3) 현장작업자는 안전모, 안전화를 착용하여야 한다.

4) 수급자는 안전관리 소홀로 인하여 발생되는 사고나 재해에 대하여 민, 형사상의 모든 책임을 져야 한다.

5) 수급자는 공사 중에 발생할지 모르는 천재에 대해서는 필요한 모든 조치를 강구하여 피해를 최소화하여야 한다.

6) 수급자는 공사 중에 타 시설물(기존건물, 포장, 도로, 수목)에 손상을 주거나 인명피해, 교통방해 등이 발생하지 않도록 필요한 모든 조치를 강구하여야 한다.

26. 수급자의 임무

1) 모든 공사는 시방서와 설계도면에 부합되도록 시공하여야 하며, 수급자는 공사전반에 대하여 책임을 져야 한다.

2) 수급자는 시방서, 설계도면을 충분히 숙지하여 시공하여야 한다.

3) 수급자는 국가기술자격법에 의하여 기술자격을 취득한 기술자를 현장에 배치하여 공사 시공에 만전을 기하여야 한다.

4) 수급자는 발주처가 본 공사의 인계, 인수를 받을 때까지 공사목적물의 관리책임을 져야한다.

5)수급자는 손상을 받은 공사부분이나 조잡하게 시공된 부분에 대해  담당원의 수정 지시 혹은 재시공지시가 있을시 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 하며 조치방법에 대해 사전 협의하고 조치 후 승인을 받아야 한다.

6) 공사현장대리인은 담당원의 승인 없이 공사현장을 이탈하여서는 아니 된다.

7) 수급자가 본 공사에 대한 제반 검사결과 처분지시가 있을 때에는 이에 따라야 하며, 이의를 제기하여서는 아니 된다.

8) 본 공사로 인하여 타 시설물을 훼손한 경우에는 수급자 부담으로 손해배상이나 원상복구를 하여야 한다.

9) 수급자는 담당원의 정당한 업무수행을 방해하여서는 안 되며 담당원의 업무에 적극 협조 하여야 한다.

10) 수급자는 계약내용의 변경을 수반하는 사항은 발주처의 서면통지가 없는 한 시행하여서는 안 된다.

27. 발주처의 기본임무

발주처는 건설공사의 계획․설계․발주․감리․시공․사후평가 전반을 총괄하고, 감리 및 시공계약 이행에 필요한 다음 각 호의 사항을 지원, 협력하여야 하며 감리 용역계약에 규정된 바에 따라 감리가 성실히 수행되고 있는지에 대한 지도․점검을 실시하여야 한다. 감리용역 업무를 성실히 수행하기 위하여 업무담당자를 지정하여 공사수행에 따른 업무연락 및 문제점 파악, 민원해결, 용지보상 지원업무 등을 수행하게 할 수 있다.

1) 감리 및 시공에 필요한 설계도면, 문서, 참고자료와 감리용역계약문서에 명기한 자재․장비․비품․설비의 제공

2) 건설공사 시행에 필요한 용지 및 지장물 보상과 국가․지방자치단체․기타 공공기관의 허가․인자 등의 처분을 얻을 수 있도록 조치 또는 협력

3) 감리원이 감리계약 이행에 필요한 시공자의 문서․도면․자재․장비․설비, 직원 등에 대한 자료제출 및 조사의 보장

4) 감리원이 보고한 설계변경, 준공기한 연기요청, 기타 현장설정보고 등 방침 요구사항에 대하여 감리업무 수행에 지장이 없도록 의사를 결정하여 통보

5) 특수공법 등 주요공정에 대해 외부 전문가의 자문․감리가 필요하다고 인정되는 경우에는 별도 조치

28. 공사현장 관리

1) 수급자는 공사현장에서의 출입자감시, 풍기단속, 위생관리 화재 및 도난방지와 기타의 사고방지처리에 만전을 기하고 피해보상은 수급자가 책임져야 한다.

2) 수급자는 담당원이 지정하는 장소에 공사명, 공사기간, 발주처명, 시공자명 등을 기재한 시공 표지판을 설치하여야 한다.(조감도 또는 투시도포함)

3) 수급자는 공사장 및 그 부근에 지상 및 지하의 기존시설의 이용이나 통행에 지장을 주지 않도록 하여야 한다.

4) 수급자는 현장사무실내에 공사현황을 파악할 수 있는 상황판을 담당원과 협의하여 설치하여야 한다.

5) 수급자는 공사소음, 분진발생 등에 대한 예방책을 강구하여 환경피해가 발생하지 않도록 하여야 한다.

6) 공사완료시는 가설물 철거, 기존건물 손상 부분의 원상복구 및 청소 완료 후 사용검사를 받는다.

7) 수급자는 민원발생에 대한 예방책을 강구하여야 하며 공사 중 현장의 민원 발생 시 수급자가 해결 하여야 한다.

29. 공정계획 준수

1) 수급자는 담당원의 승인을 받은 공정계획대로 공사를 진척시켜야 한다.

2) 수급자는 공사가 공정계획대로 진척되지 않을 경우에는 그 상세한 원인과 대책을 강구하여 담당원에게 보고하여야 한다.

3) 담당원이 부진 공정만회를 위하여 부득이하다고 판단하여 지시하는 사항에 대해서는 수급자는 특단의 조치를 강구하여 이행하여야 한다.

30. 장애인 편의 시설의 설치

1) 설치하여야 하는 편익시설의 종류는 승강기 출입구 점자(기존재사용), 출입구 높이차 제거,  승강기카 내부 장애인 편의시설(관급공사), 도면에 표기된 편익시설을 설치하여야 한다.

2) 편익시설의 구조. 재질 등의 기준은 장애인. 노인, 임산부등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 2조 1항 (별표1)의 편의시설의 구조, 재질 등에 관한 세부기준에 적합하여야 한다.

제2장 가설공사

1. 비닐보양

철거 및 신설 승강기 작업시 전층 출입구앞 상.하.좌.우. 정면 및 후면에 비닐을 보양하여

복도에 누설없이 기밀하게 설치한다.

2. 규 준 틀(해당시)

줄쳐보기를 실시한 후 건축물의 각부요소에 시공 중에 변화가 없도록 규준틀을 견고히 설치하고, 규준틀에는 담당원이 지시하는 측량방법으로 건축물의 위치 및 수평의 규준틀을 명확히 먹줄을 넣고 못 박아 담당원의 검사를 받아야 한다.

제3장 조적공사

1. 적용범위

이 시방은 벽돌공사 및 이에 준하는 조적공사, 창호주위 충진에 대하여 규정한다.

2. 적용규준

다음 규준은 이 시방서에 의할 수 없거나 기재되어 있지 아니한 사항은 미리 담당원과 협의 그 재료구조 및 공법을 정하고 지시에 따른다.

한국산업규격(KS)

KS F 4004 콘크리트 벽돌

KS L 4201 점토벽돌(보통) 1급 (압축강도 210kg/㎡, 흡수율 10%이하)

KS L 5201 포틀랜트 시멘트

KS L 5220 건조시멘트몰탈

3. 시공계획서

1) 한냉기 쌓기를 하는 경우의 한냉기 시공계획서

2) 공간 쌓기를 하는 경우 쌓기 순서와 소요경화시간을 고려하여 안켜와 바깥켜, 상부와 하부 쌓기분을 구분하여 작성한 공간 쌓기 시공계획서

4. 시공 상세도면

철물보강상세도면: 콘크리트 면과 접하는 단부, 벽체 교차부위, 신축줄눈 부위 등의 철물 보강상세도

5. 견 본

벽돌과 신축 줄눈 자내, 접합부 보강철물에 대한 제조업자의 제품견본 확인

6. 시공 전 협의

벽돌공사를 착수하기에 앞서 해당공정 선 시공 요구 등 공종 간 상호 간섭사항에 대하여 공사협의 및 조정에 따라 수금인, 관련된 타 공종 수급인, 하수급인이 모두 참석하는 공사착수회의를 개최하여 공사 진행에 차질이 없도록 한다.

7. 운반, 보관 및 취급

1) 벽돌의 운반 및 취급에 있어서 깨어지거나 모서리가 파손되지 않도록 하며, 던지거나 쏟아내지 않도록 한다. 특히 상하차 작업은 파레트에 저장된 상태로 해야 한다.

2) 벽돌은 현장반입 시 즉시 압축강도와 흡수율 시험을 하여 불합격한 제품은 장외 반출한다.

8. 환경조건

1) 그늘진 곳의 기온이 37℃이상이고 상대습도가 50% 이하일 때는 혹서기 쌓기로 한다.

2) 주위의 기온이 4℃ 이하일 때는 한냉기 쌓기로 한다.

9. 작업조건

벽돌을 작업위치에 운반하여 슬래브위에 적치할 때는 과도한 집중이 유발되지 않도록 분산 배치하여야 한다. 특히, 과다한 하중이 작용하지 않도록 한다.

10. 사용재료

종 류	규 격	장 소	비 고
시멘트 벽돌	190×90×57	세척실	KSF 4004 시멘트벽돌 규정에 합격한 벽돌로서 압축강도 80kg/㎠이상
쌓기용몰탈	시멘트: KS L 5201 포트랜트 시멘트 규정에 합격한 시멘트 모 래: 경질의 깨끗한 것으로 5m/m체로 100% 통과한 것

1) 시 멘 트

KS L 5201의 1종 보통 포트랜트 시멘트로 한다.

2) 모래

모래의 입도는 5mm 체통과량이 100%인 것으로 한다.

3) 물

물은 깨끗하고 시멘트의 경화에 영향을 미치는 불순물이 유해함량 이하이어야 한다.

4) 혼화재료

몰탈에 사용하는 혼화재료는 시멘트의 경화와 벽돌에 대한 접착성을 저해하지 않고 몰탈의 압축강도를 저하시키지 않는 것으로 조적용 제품을 사용한다.

5) 몰탈의 배합

(1) 쌓기용 몰탈의 배합은 시멘트 1: 모래 3의 비율로 한다.

(2) 치장줄눈용 몰탈의 배합은 시멘트 1: 모래 1의 비율로 한다.

(3) 혼화재료를 사용하는 경우의 혼합량 및 혼합방법은 제조업자의 사용설명서에 따른다.

(4) 몰탈은 혼합한 후 2시간 내에 단 주위의 기온이 10℃ 이하일 때는 2.5 시간 내에 사용해야 한다.

6) 연결보강재 및 조적용 악세서리

벽면의 조적 시는 담당원의 승인을 득한 보강철물로 안전한 구조가 되게 하고 기술보유자의 기술 지도를 받아 안정성을 확보한다.

(1) 철선

가. 재질 : 강선

나. 규격 : 3 m  × ∅3.5

다. 시공방법 : 치장벽돌의 가로줄에 설치한다.

라. 기능(특징) : 수직하중에 의한 외벽(치장벽돌)의 균열을 방지하며 수직하중을 분산시키는 역할을 한다.

11. 시 공

1) 준비

(1) 벽돌쌓기, 바탕부위는 깨끗이 청소하고 먹줄 시공 상태를 점검한다.

(2) 매입물, 배관, 보강 철물 설치 등 선행되어야 하는 작업의 시행상태를 확인한 후 벽돌 공사를 시작한다.

2) 쌓기 일반조건

(1) 벽돌쌓기법은 특기가 없을 때에는 영식쌓기 또는 화란식쌓기로 한다.

(2) 점토 벽돌은 쌓기 전에 그 흡수성에 따라 적절히 물축이기를 하여 쌓고, 시멘트 벽돌을 쌓기전에 물축이기를 하지 않는다.

(3) 가로, 세로줄눈의 나비는 특기가 없을 때에는 1cm를 표준으로 한다. 세로줄눈은 통줄눈이 되지 않도록 하고, 수직 일직선상에 오도록 벽돌 나누기를 한다.

(4) 가로줄눈의 바탕 몰탈은 일정한 두께로 고르게 펴 바르고, 벽돌을 내리누르는 듯이 하여 규준틀과 벽돌 나누기에 따라 정확히 쌓는다.

(5) 세로줄눈의 몰탈은 벽돌 마구리면에 충분히 발라 쌓도록 한다.

(6) 벽돌을 쌓을 때는 벽체가 국부적으로 높거나 낮게 쌓아지지 않도록 하여 벽체 각부의 높이가 일정하도록 쌓아 나간다.

(7) 하루의 쌓기 높이는 1.2m(18켜 정도)를 표준으로 하고 최대 1.5m(22켜 정도) 이내로 한다.

(8) 연속되는 벽체의 일부를 트이게 하여 나중쌓기로 할 때에는 그 부분을 층단떼어쌓기로 한다.

(9) 지각으로 오는 벽체의 한편을 나중 쌓을 때에는 층단떼어쌓기로 하는 것을 원칙으로 하되, 부득이 할 때에는 승인을 받아 층단으로 켜걸음들여쌓기로 하거나 이음보강철물을 사용한다. 먼저 쌓은 벽돌이 움직일 때에는 이를 철거하고 청소한 후 새로 쌓는다. 물려쌓을 때에는 이 부분의 몰탈은 빈틈없이 다져넣고 사춤 몰탈로 매켜 마다 충분히 부어 넣는다.

(10) 수평, 수직줄눈 및 기둥, 보 또는 슬래브와 접하는 부위는 줄눈 몰탈을 빈틈없이 충전시킨다.

(11) 개구부 윗부분이 조적조일 경우 도면에 명시가 없을 때는 아치쌓기 또는 철근 콘크리트 인방을 설치한다.

(12) 기계, 전기설비 배관이 되는 부위에는 도면에 의거 홈벽돌로 시공하되, 다음 사항을 준수하여야 한다.

가. 배관 후 틈이 생기는 부위는 몰탈로 벽면을 매끈하게 충진 시킨다.

나. 벽체는 홈벽돌 사용으로 인해 통줄눈이 발생하지 않도록 시공한다.

(13) 복관설치 등 홈벽돌 사용이 곤란한 경우는 기계홈파기 후 배관하고 몰탈로 벽돌면과 같은 두께로 밀실하게 충진 하여야 한다.

(14) 평면상 조적벽체가 콘크리트 벽체에 맞닿는 접합키 부위는 사춤 몰탈을 잘 채워 쌓는다.

(15) 조적벽체에 연결되는 지지벽체 등에 맞물려 연결되지 않아 안전성이 저하되는 경우, 벽체의 단부가 접하는 옹벽면이나 조적면과는 벽돌 7단 마다 간결철선 또는 단부앵커 철물을 매설하거나 켜걸음 들여쌓기를 하여 상호 긴결되게 한다. 다만, 콘크리트 벽체와 맞닿는 부위에 접합키를 설치하는 경우는 그렇게 하지 아니한다.

(16) 벽돌쌓기를 한 후 벽돌에 붙어 있거나 줄눈 사이로 과다하게 흘러나온 몰탈을 제거하고 청소한다.

3) 공간쌓기

(1) 공간쌓기의 공간 폭 및 연결철물 등은 도면에 의하며 연결철물 등은 기성품을 사용한다.

(2) 쌓기 순서는 안켜쌓기를 먼저하고 최저 3일 이상 경화 후 단열재 설치와 바깥쌓기를 한다.

4) 혹서기 쌓기

그늘진 곳의 기온이 37℃이상이고, 상대습도가 50% 이하일 때는 벽돌쌓기 시 다음 사항을 준수해야 한다.

(1) 모든 쌓기 재료는 직사광선에 노출되지 않도록 한다.

(2) 쌓기용 몰탈은 쌓는 위치에서 1.2m 이상 펼쳐 바르지 않아야 하며, 몰탈은 깐 후 1분 이내에 벽돌을 쌓아야 한다.

(3) 쌓은 후에는 48시간 동안 햇빛에 노출되지 않도록 해야 한다.

5) 한냉기 쌓기

벽돌쌓기시 주위의 기온이 4℃ 이하가 될 때는 한냉기 시공계획에 따라 시공해야 하며 다음 사항을 준수하여야 한다. 조적부위는 그렇지 않은 곳까지 철거한 후 시공한다.

(1) 한냉기 및 극한기에 있어서 조적재 몰탈 및 콘크리트 등의 사용에 대하여는 담당원의 지시에 따라 철근콘크리트 공사의 한냉기 및 극한기의 콘크리트 시공에 따른다.

(2) 벽돌쌓기에 있어서 기온이 4℃에서 0℃일 때는 몰탈의 온도가 4℃이상 40℃이하가 되도록 모래나 물을 데운다. 또 기온이 영하 7℃이하 일 때에도 몰탈의 온도가 4℃에서 40℃사이가 되도록 모래나 물을 데우고 비빔판 위의 몰탈의 온도는 동결온도보다 높도록 한다. 조적재의 표면온도는 영하 7℃이하가 되지 않도록 한다.

6) 인방설치

(1) 아아치 쌓기를 할 때는 벽돌을 세워서 쌓고 개구부 양단부에서 각기 20cm 이상 연장하여 쌓는다.

(2) 인방을 설치할 때는 벽체와 같은 두께로서 높이는 20cm이상, 길이는 개구부 폭보다 40cm 이상 길게 인방을 제작하여 양 단부에서 각기 20cm 이상 물리도록 설치한다.

(3) 개구부 폭이 1.2m를 초과할 때는 다음과 같이 철근콘크리트 인방을 설치한다.

가. 인방의 두께는 벽체와 같게 하고 높이는 20cm 이상, 길이는 양단부가 20cm 이상 정착될 수 있도록 한다.

나. 개구부 폭이 2.1m를 초과하거나 과대한 하중을 받는 경우 별도의 구조검토를 하여 제작을 설치한다.

다. 제작된 인방은 인방의 윗면에 “상부”라는 표시를 한다.

7) 치장줄눈

(1) 점토벽돌쌓기의 치장줄눈은 특기가 없는 경우 깊이 6mm의 평줄눈으로 시공한다.

(2) 치장줄눈 시공부위는 줄눈몰탈이 경화되기 전에 줄눈파기를 하고 벽면을 청소한다.

(3) 공사에 지장이 없는 한 빠른 시일 내에 치장줄눈을 시공한다.

8) 시공허용오차

벽돌쌓기는 수직, 수평이 되도록 하며, 모서리는 특기가 없는 경우 직각이 되도록 한다. 벽돌쌓기의 수직선 및 수직면에 대한 허용오차의 범위는 3m당 6mm 이내로 하되 6m까지는 10mm이내, 12m 이상은 13mm 이내로 한다.

9) 창호주위 충전

창호주위에는 충전 몰탈을 밀실히 채우되 창호가 오염되지 않도록 유의하여 시공한다.

10) 해충 및 취기방지

(1) 해충 및 취기방지를 위하여 다음 부위 중 조적벽면에 해충 및 취기의 방지가 가능한 별도의 마감이 없는 경우에 시멘트 몰탈로 초벌바름을 한다. 이 때 슬래브와 조적벽이 만나는 부분은 먼저 시멘트 몰탈로 빈틈없이 충전되어야 한다.

가. PD, EPS, AD등 상하로 관통된 부위의 천장내부 조적면

나. 욕실천정 내부 조적

제5장 미장공사

1.바탕처리

1) 콘크리트, 시멘트벽돌 등의 바탕에 굴곡, 변형 또는 파손이 심한 곳은 손질 바름으로 마감두께가 균등하게 되도록 바탕을 조정한다.

2) 콘크리트 면에서 너무 평활하여 미장하기가 어려운 것은 미리 CHIPPING하여 거칠게 하여 둔다.

3) 바탕면이 건조한 경우에는 깨끗이 청소하고 적당히 물을 축인 후 바르기 시작한다.

4) 개구부 주위 등, 균열이 생기기 쉬운 곳은 메탈라스 붙이기 등의 조치 후 시공한다.

5) 문선, 걸레받이, 두겁대 및 돌림대 등의 개탕주위는 흙손 날의 두께 만큼 띄어둔다.

6) 콘크리트 부분과 목부면 및 콘크리트 블록 면과의 마무리에서 크랙이 생기는 것을 막기 위해 담당원의 지시를 받아 적당한 조치를 한다.

7) 견본품 및 견본 바름

유색 바름, 특수 표면마감 및 조각물 등으로서 견본이 필요한 것은 견본품을 제출하거나 견본 바름, 견본 뽑기를 하여 담당원의 승인을 받는다.

2. 바탕재료

1) 메탈라스

특기가 없는 한 #28을 사용하고 이음매 겹침을 50mm 이상으로 한다.

2) 와이어라스

특기가 없는 한 #18을 사용하고 #10 철선으로 주변 및 중간을 450mm 간격으로 지그재그로 고정한다.

3. 시멘트몰탈 바름

1) 재 료

(1) 시멘트는 KSL 5201 보통 포틀랜드 시멘트 1종의 규정에 합격한 것으로 동일한 회사의 미장용 시멘트를 사용한다.

(2) 몰탈의 배합비는 표준시방서의 배합비를 표준으로 한다.

(3) 혼화제는 내외부 일반 미장용 몰탈, 고르기 몰탈, 보호 몰탈 등 모든 미장용 몰탈 배합 때 혼합하여 접착력 강화 및 균열방지를 하도록 관련자료 및 견본품을 제출하여 담당원의 승인을 받은 후 사용하며, 혼합비율 및 시공은 제품 제조회사의 시방에 따른다.

(4) 미장용 비드는 도면을 참조한다.

(5) 용도별, 위치별, 미장 두께별, 형상별, 치수별 비드의 견본품을 담당원에게 제출하여 승인을 받은 후 사용해야 한다.

(6) 모래는 유해양의 염분, 철분, 흙, 먼지 및 유기불순물이 포함되지 않는 것을 사용한다.

2) 시공 일반사항

(1) 바탕면의 결함부위 및 노출된 철근, 나무 조각 등은 제거하고 표면이 너무 매끄럽거나 박리제 등이 묻은 부분은 담당원의 지시에 따라 정 등으로 쪼아내어 거칠게 한다.

(2) 각종 BOX 면, 문틀 주변, 입상관 매설부분 등 균열이 생길 우려가 있는 부분은 메탈라스를 붙인 후 미장한다.

(3) 초벌, 재벌, 정벌바름 전에 매회 물청소를 한 다음, 적당히 물을 축이고 바르기 시작한다.

(4) 몰탈 바름 회수는 초벌, 재벌, 정벌(두께가 20mm 이상인 경우) 3회 바르기로 하며 각 바름의 두께는 아래 기준에 따른다.

가. 바  닥：변화두께(도면참조)

나. 벽  체：내벽-18mm,외벽-24mm

(5) 초벌 및 재벌 바르기 후 그 면처리는 거친 면처리(SCRATCH)를 각각 하고나서 다음 공정에 임한다.

(6) 모든 조적벽의 미장은 상부 슬래브 면까지 양면에 시멘트 몰탈 초벌미장을 한다.

(7) 슬래브 및 방화벽을 관통하는 각종 배관 및 닥트 주변은 콘크리트, 시멘트 몰탈 기타 방화재 등으로 밀실하게 충진하여 틈이 없도록 해야 한다.

(8) 연속된 미장 바름이 10m 이상인 경우에는 3m내외로 하여 익스펜션 조인트 및 크랙 유도 줄눈을 설치한다.

(9) 미장 바탕면의 최소 방치기간은 아래 기준에 따른다.

가. 콘크리트 면	：타설 후 30일 이상

나. 벽돌, 블럭 면：쌓기 후 15일 이상

다. 초벌 바름 면	：바른 후 15일 이상

라. 재벌 바름 면	：바른 후 7일 이상

(10) 시공 후 균열이 발생한 부분에 대해서는 담당원의 지시에 따라 보수하여야 한다.

3) 바닥 미장

(1) 100m2 이상의 면적은 미장기계 사용 및 레미콘 타설을 원칙으로 한다.

(2) 방치기간이 지난 후 바탕처리, 청소, 기준대 설치, 물 축임에 대해 담당원의 승인을 받은 후 두께 1mm의 시멘트 페이스트 또는 혼화 접착제를 도포한다.

(3) 시멘트 페이스트 또는 혼화 접착제가 마르기 전에 기준대에 맞추어 나무흙손으로 시멘트 몰탈을 바른 후 잣대 고름질을 하고 쇠흙손으로 평탄하게 마무리한다.

(4) 시공 후 1일간은 출입을 금하고, 2~3일 간은 살수하여 습윤 양생 시킨다.

(5) 바닥의 미장이 완료된 후 반드시 담당원에게 평활도에 대한 검사를 받아야 하며,	바닥이 고르지 못한 부분은 전용 그라인더를 사용하여 평탄하게 해야 한다.

(6) 물을 사용하거나 외부에 미장공사를 진행하는 경우, 공사완료 후 담당원의 입회하에 시험을 실시하고, 물이 고이는 부분에 대해서는 담당원이 지시하는 방법에 의해 즉시 보수해야 한다.

4) 벽미장

(1) 방치기간이 지난 후 바탕처리, 청소, 기준대 설치, 물 축임에 대해 담당원의 승인을 받은 후 두께 1mm의 시멘트 페이스트 또는 혼화접착제를 도포한다.

(2) 초벌 바름은 시멘트 페이스트 또는 혼화 접착제가 마르기 전에 흙손으로 충분히 눌러 바른 후 굳기 전에 미장용 쇠빗으로 전면을 긁어서 부착력을 좋게 한다.

(3) 초벌 바름 후 15일 이상 방치하여 건조시키고 결함을 보수한 후 청소, 물 축임 등에 대해 담당원의 승인을 받아 표면이 거칠어지게 재벌 바름을 한다.

(4) 재벌 바름 후 2~3일간은 살수하여 습윤양생 시킨다.

5) 한냉기 공사

작업장의 기온이 섭씨 10℃ 이하인 경우에는 작업 전,후의 기온이 섭씨 10℃ 이상의 기온을 유지할 수 있도록 담당원의 승인을 받은 방법으로 방풍 및 열원시설을 설치해야 한다.

6) 혹서기 공사

외부의 일사광선에 영향을 받는 부분의 경우 미장면의 급격한 건조를 방지하기 위해 그늘 만들기와 살수를 병행하여야 한다.

7) 보 수

미장공사 완료 후 바탕 구조체에 의한 결함과 미장면의 들뜸, 균열, 요철, 백화, 동결 등의 결함이 발생한 경우, 보수할 재료와 방법에 대한 사항을 담당원에게 제출하여 승인을 받은 후 수급자의 비용으로 보수해야 한다.

8) 시멘트, 모래, 물 등은 표준 시방에 따라야 한다.

9) 배  합

몰탈의 배합(용적비)는 표준시방서에 따르되, 외벽은 혼합비 1:2 기타부분은 1:3으로 하며, 1시간 이상 경과된 것은 사용하지 아니한다.

4. 바름두께 및 바름회수

바 탕	바름구분	바름횟수	초벌	재벌	정벌	계	배 합 비 (시멘트:모래)
내부 콘크리트	바 닥	1	-	-		변화두께 (도면참조)	1 : 3
시멘트 블록 및 벽돌면	내 벽	2	6	5		11	1 : 3
	외 벽	3	9	9	6	24	1 : 3 (초벌 1 : 2)

5. 바닥콘크리트 제물마무리(도면상의 명칭 : 기계미장)

1) 된비빔 콘크리트를 사용할 때는 콘크리트를 탬퍼 또는 바이브레이터로 다지고 다시 잣대와 나무흙손으로 고른 다음, 물이 빠지는 정도를 보아 레벨러로 레벨을 잡고 기계휘니셔 및 쇠흙손으로 문질러 마무리 한다.

2) 평활한 마무리 면을 얻기 위한 부분의 콘크리트 덧살은 그라인더로 갈아내야 한다.

6. 보  양

각 바름층마다 급격한 건조를 피하고 충분한 수화반응이 이루어질 수 있도록 2～3일간은 젖은 상태로 보양한다.

제6장 타일공사

1. 공사 준비

1) 시공도서의 작성

(1) 수급자는 타일공사 30일 전에 시공 도서를 담당원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

(2) 시공도서에서 사용자재, 타일나누기, 줄눈의 크기 및 색상, 개구부 등 모서리처리, 등에 관한 사항이 포함되어야 한다.

2) 자재견본의 제출 등

(1) 수급자는 공사착수 30일전에 사용타일 및 붙임 몰탈용 특수 시멘트 및 줄눈재의 견본을 담당원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

3) 견본시공

(1) 수급자는 담당원이 지정하는 주요 실에 대하여는 시공도서에 따라 견본시공을 하여 담당원의 확인을 받아야 한다.

2. 사용자재

1) 타일의 종류와 치수

적 용 부 위	치 수	색 상	비 고
세척실 바닥	400X400X32	지 정 색	테라조타일
세척실 벽	400x250x8	지 정 색	도기질타일

2) 타일의 규격

(1) 타일의 품질은 KSL 1001 (도자기타일)에서 규정하는 도기질 및 자기질타일에 관한 규격에 적합하여야 한다.

(2) 타일은 사용부위에 따라 적합한 뒷굽, 표면절감을 가져야 한다.

(3) 모서리, 갓돌, 구석 부위나 미끄럼 막이가 필요한 부위 등에는 그에 맞는 특수용 타일을 사용하여야 한다.

(4) 건축물의 외부 코너 부분, 외부 개구부 주위, 계단 모서리 부분 등은 코너 타일을 사용하여야 한다. 기타 특정부위에 필요하다고 담당원이 인정되는 부분은 코너 타일을 사용하지 않을 수 있다.

3) 붙임 몰탈용 특수시멘트

(1) 타일 붙임용 몰탈은  KSL 1592에서 규정하는 규격에 적합한 것이어야 하며 담당원이 승인하는 타일용 특수시멘트를 사용하여야 한다.

(2) 타일용 특수시멘트는 외부용, 내부용, 줄눈용 등 각 용도에 맞는 것을 사용하여야 한다.

3. 재료의 검사 및 시험

1) 타일의 품질검사 및 시험

수급자는 타일의 치수 및 외관검사, 흡수율 등 타일의 품질을 확인하기 위하여 필요한 검사 및 시험을 담당원 입회하에 KSL 1001에서 규정하는 바에 따라 실시하고, 그 결과를 담당원에게 보고하여야 한다.

2) 부착강도시험

수급자는 견본 시공한 부위에 대하여 담당원 입회하에 타일의 부착강도 시험을 실시하고, 그 결과를 담당원에게 보고하여야 한다.

4. 타일의 취급

1) 수급자는 타일의 생산과정에서의 색상이나 치수의 오차가 생기는 것을 방지하기 위하여 본 공사에 사용되는 타일의 종류별로 동시 생산되도록 일괄 주문하여야 한다.

2) 수급자는 타일을 반입하기 전에 색상 및 치수의 오차를 선별하고, 선별된 것만을 반입하여야 한다.

3) 수급자는 반입된 타일이 파손되지 않도록 그 관리에 주의하고, 파손된 것을 즉시 공사장 밖으로 반출하여야 한다.

5. 붙임공법

1) 바닥 압착공법

(1) 압착공법 시공방법

가. 타일 부착면의 결함부 보수 및 보강, 시공 오차의 조정 등은 미장공사의 바탕처리기준에 따르며 단계별로 담당원의 승인을 받아야 한다.

나. 넓은 면의 타일 붙임의 경우에는 수직 수평으로 4.5m 이하의 간격으로 신축줄눈을 설치해야 하며, 창 및 출입구 프레임(FRAME)과 타일 연결부위의 신축줄눈은 30mm로 한다. 1회 붙임 면적은 1.2㎡이하로 하고, 붙임시간(OPEN TIME)은 15분 이내로 한다.

다. 이질재가 접하는 부분 및 비드 사용부분에는 실링처리를 해야 한다.

라. 타일 붙임면의 창호 및 출입구, 매립・노출 배관, 위생 도기류, 바닥 드레인 및 트랜치, 콘벡터, 신축줄눈, 이질재와의 접합부, 스위치 및 소켓, 매립 및 부착물, 앵커 철물 등의 위치가 시공 상세도의 줄눈 나누기와 일치하도록 설치한 후 담당원의 승인을 받아야 한다.

마. 바탕 고르기 미장은 본 시방서의 미장공사에 따르며, 초벌 바름의 방치기간은 15일 이상, 재벌과 정벌바름의 방치기간은 7일 이상으로 한다.

바. 미장마감 바탕면의 평활도는 3㎡당 ±3mm로 한다.

사. 바탕미장 작업완료 후 담당원의 승인을 받고 타일을 붙이기 전에 물축임을 해야 한다.

아. 붙임몰탈의 두께는 6mm정도를 표준으로 하여 붙임 바탕에 바르고 자 막대로 표면을 고른다. 타일은 한 장씩 붙이고 반드시 고무판이 달린 각 나무로 충분히 두들겨 타일이 붙임몰탈 안에 박혀 타일의 줄눈 부위에 몰탈이 올라오지 않도록 한다.

자. 타일의 일부를 잘라 내거나 구멍을 뚫어야 할 경우에는 타일 전용 절단기나 드릴을 사용하고 그라인더로 깨끗이 갈아내야 한다.

차. 흡수성이 있는 타일에는 적당히 물을 축여서 사용한다.

카. 여름에 외장 타일을 붙일 경우에는 하루 전에 미리 바탕에 물을 충분히 적셔준다.

타. 줄눈 고치기는 타일을 붙인 후 15분 이내로 실시하고, 타일이 150mm각 이상시 타일 붙임용 진동기를 사용함을 원칙으로 한다.

2) 벽붙임

(1) 발라 붙이기

가. 타일 뒷면에 붙임몰탈을 바르고 빈틈이 생기지 않게 바탕에 눌러 붙인다. 붙임몰탈의 두께는 15～20mm를 표준으로 한다. 하루에 붙여 올리는 높이는 대형일 경우 700～900mm,소형일 경우 1200～1500mm를 표준으로 한다.

나. 붙임 몰탈을 까는 면적은 1회에 6～8㎡를 표준으로 한다.

다. 바닥 모서리 타일은 줄눈부분에서 시멘트 풀이 솟아오를 정도로 가볍게 두들겨 평평하게 붙이고, 작업 3시간이 지난 뒤에 헝겊이나 톱밥 등으로 타일 면을 청소한다. 표지가 붙은 타일일 경우는 붙임작업 즉시 헝겊, 스폰지로 물을 축여서 표지를 뗀 후 줄눈고정을 한다.

(2) 동시줄눈 붙이기

가. 1회 붙임면적은 1.2㎡이하로 하고 붙임시간(OPEN TIME)은 15분 이내로 한다.

나. 미장 마감 바탕 붙임몰탈의 두께는 일반적으로 5～8mm(타일두께 5～8mm)인 경우를 표준으로 하고, 타일 두께에 따라 조정할 수 있다.(타일두께 1/2이상)

다. 타일은 한 장씩 붙이고 반드시 타일 면에 수직하여 타일용 충격공구(바이보제타)로 좌, 우, 중앙 또는 상, 하, 중앙의 3점에 충격을 가해 붙임몰탈 안에 타일이 박히도록 한다.

라. 충격공구의 머리 부분은 대(50mm),소(20mm)가 있으며 하나를 선택하여 사용하나 통상 작은 것을 사용한다.

마. 타일의 줄눈 부위에 올라온 붙임몰탈의 경화 정도를 보아 줄눈흙손으로 충분히 눌러 빈틈이 생기지 않게 매끈한 줄눈을 만든다. 줄눈부위에 붙임몰탈이 충분히 올라오지 않았을 때는 붙임몰탈을 채워 줄눈흙손으로 줄눈을 만든다.

바. 줄눈의 수정은 몰탈 붙임 후 15분 이내에 행하고 붙임 후 30분 이상 경화 했을 때에는 그 부분의 몰탈을 제거하여 다시 붙인다.

(3) 바닥 타일 붙이기

가. 바탕은 마감 면에서 2mm정도 높게 여유를 두어 된비빔한 몰탈을 약 10mm정도로 깔며 필요에 따라 물매를 잡는다.

나. 붙임몰탈의 1회 깔기 면적은 6-8㎡로 한다. 타일을 붙일 때에는 타일에 시멘트 풀을 3mm정도 발라 붙이고 가볍게 두들겨 평평하게 한다.

다. 바닥의 모서리 구석과 기타 부분의 물채에 유의하며, 줄눈을 맞추어 평평하게 붙인다.

(4) 보양 및 청소

가. 보양

① 한중공사 시에 있어서는 시공 면을 보호하고 동해 또는 급격한 온도변화에 의한 손상을 피하도록하고, 기온이 2℃이하 일 때에는 임시로 가설 난방보온 등에 의하여 시공부분을 보양한다.

② 타일을 붙인 후 3일간은 진동이나 보행을 금한다. 다만, 부득이 한 경우에는 담당원의 승인을 받아 보행 판을 깔고 보행할 수 있다.

나. 청소

① 치장줄눈 작업이 완료된 후 타일 면에 붙은 불결한 것이나 몰탈, 시멘트풀 등을 제거하고 손이나 헝겊 또는 스폰지 등으로 물을 축여 타일 면을 깨끗이 씻어낸 다음 마른 헝겊으로 닦아낸다.

② 공업용 염산을 사용하였을 때에는 물로 산분을 완전히 씻어낸다.

③ 접착제를 사용하여 타일을 붙였을 때에는 담당원의 지시에 따라 용제로 깨끗이 청소한다.

6. 시공검사 등

1) 시공 중 검사

하루 작업이 끝난 후 눈높이 이상 부분과 무릎이하 부분의 타일을 임의로 떼어 타일의 뒷면에 붙임몰탈이 충분히 채워졌는가를 확인하여 탈락이나 백화 등을 방지하여야 한다.

2) 두들김 검사

(1) 붙임몰탈의 경화 후 검사 봉으로 전 면적을 두들겨 본다.

(2) 들뜸, 균열 등이 발견된 부위는 줄눈부분을 잘라내어 다시 붙인다.

3) 접착력 시험

(1) 타일의 접착력시험은 600㎡당 한 장씩 시험한다.

시험위치는 담당원의 지시에 따른다.

(2) 시험할 타일은 먼저 줄눈부분을 콘크리트 면까지 절단하여 주위의 타일과 분리시킨다.

(3) 타일은 부속장치(ATTACHMENT)의 크기로 하되, 그 이상의 180×60mm 크기로 콘크리트 면까지 절단한다. 다만, 40mm 미만의 타일은 4매 1개조로 하여 부속장치를 붙여 시험한다.

(4) 시험은 타일 시공 후 4주 이상일 때 행한다.

(5) 시험결과의 판정은 접착강도가 4kg/㎠ 이상이어야 한다.

4) 재시공 등

수급자는 시공검사 결과 불량한 부분을 재시공하거나 보완하고, 담당원의 재검사를 받아야 한다.

제7장 수장공사

1. 일반사항

1) 내,외장 재료 및 고정용 재료의 재질, 형상, 치수, 색상, 마무리 등에 대한 견본을 제출하여 감독관의 승인을 받는다.

2) 접착제는 특기시방에 따르며, 특기시방에서 정한바가 없을 경우 K.S 관련 기준에 따른다.

3) 작업완료 후 파손, 오염의 우려가 있는 것은 보양하고 추후 청소한다.

4) 운반, 저장 및 취급 시 모서리 부분 및 표면 등의 오염 방지에 유의하고 건조한 곳에 보관한다.

5) 견본품의 제출

수급자는 공사 착수 60일전에 사용자재(부속자재 일체를 포함)를 담당원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

6) 견본품을 제출하는 때에는 그 자재의 규격 및 품질에 관한 모든 자료를 첨부하여야 한다.

7) 견본시공

(1) 수급자는 자재 승인 상 필요하여 지시하는 부위에 대하여는 견본 시공을 하여야 한다.

(2) 수급자는 견본시공 결과 변경 또는 보완이 필요하다고 담당원이 요구하는 사항은 변경 또는 보완하여야 한다.

8) 공통 적용사항

(1) 자재의 형상, 질감 및 색상은 담당원이 지정한다.

(2) 한국산업규격규정에 적합하고 또는 건설교통부장관이 인정한 검사기관의 품질을 인정한 제품을 사용한다.

제8장 도장공사

1. 재료의 선정

1) 도장재료는 한국산업규격(K.S)표시품 또는 동등이상의 규정에 합격한 제품을 사용한다.

2) 도장재료의 색상과 질감은 담당원의 승인을 받아야 한다.

3) 수급자는 담당원이 색상을 결정하는데 지장이 없도록 색견본을 제출하고, 담당원의 지시가 있을 경우 견본도장을 실시하여야 한다.

2. 도장재료의 관리

1) 수급자는 KS 표시품 이외의 것은 일체 시공현장에 반입하여서는 아니 된다.

2) 모든 재료는 생산업체에서 포장 또는 봉인된 상태대로 시공현장에 반입하고, KS 표시품, 규격번호, 품명, 종별, 제조년원일, 기타 사항을 담당원의 확인을 받아야 한다.

3) 타 현장에서 사용하고 남은 재료는 시공현장에 일체 반입하여서는 아니 된다.

4) 사용이 완료된 재료를 담은 용기는 담당원의 확인을 받은 후 시공현장 밖으로 반출하여야 한다.

3. 시공방법

1) 각 칠의 층마다 견본을 제출하고, 빛깔 광택에 대하여 승인을 받아야 하며, 내∙외부 수성페인트는 매회 칠마다 색을 달리하여 칠 회수가 확인되도록 한다.

2) 도료는 바탕면의 조밀, 흡수성 및 기온의 상승 등에 따라 배합규정의 범위 내에서 칠하기에 적당하도록 조절한다. 도료의 배합은 담당원이 지정하는 장소에서 담당원의 입회하에 한다.

3) 바탕 만들기 및 바탕 면에는 아래의 처리를 한다.

(1) 녹, 유해한 부착물(먼지, 기름, 타르분, 시멘트, 몰탈 등) 및 노화가 심한 구조막은 완전히 제거한다.

(2) 도면의 결점(흠, 구멍, 갈라짐, 변형, 흡수성이 불균등한 곳 등)을 보수하여 면을 칠하기 좋은 상태로 한다.

(3) 도장의 부착이 잘 되도록 연마 등의 필요한 조치를 한다.

(4) 바탕 만들기(면처리)는 다음에 의한다.

가. 목 부 : 오염, 부착물 제거 – 송진처리 – 연마지 닦기 - 옹이땜 - 구멍땜

나. 철 부 : 오염, 부착물 제거 – 목 및 스케일 제거- 방청처리

다. 몰탈면, 콘크리트면 : 바탕건조, 양생–오염, 부착물 제거-구멍메꿈-연마지 닦기

4) 바탕자체 및 바탕표면이 건조하지 않을 때에는 충분한 양생기간을 두어 충분히 건조 시킨 후 그 다음 공정으로 반드시 작업하여야 한다.

5) 주위의 다른 작업으로 인해 도장작업에 지장이 있거나 또는 도막이 손상된 우려가 있을 때에는 담당원이 승인할 때까지 도장작업을 하여서는 안 된다.

6) 칠하기의 양은 표준량에 따르고, 모여들기, 얼룩, 흘러내림, 주름, 거품, 솔 자국 등의 결점이 생기지 않도록 균등하게 칠한다.

7) 도장 면에 오염, 손상을 주지 않도록 주의하고 미리 도장할 곳의 주변, 바닥 등은 필요에 따라 적당한 양생작업을 한다.

8) 검사 도장회수별로 담당원의 검사를 받아야 하며, 담당원의 검사를 받지 않은 도장회수는 인정하지 아니한다.

제9장 금속공사

1. 공사 준비

1) 견본제작 등

(1) 수급자는 이 공사 착수 30일전 제품(부속자재를 포함)의 종류별로 견본품을 담당원에게 제출하여 담당원의 승인을 받아야 한다.

(2) 견본품을 제출하는 때에는 제작과정별로 사용재료, 제작요령, 주의사항, 품질관리 및 검사방법 등을 상세히 기재하여 함께 제출하여야 한다.

(3) 수급자는 담당원이 요구하는 때에는 담당원의 입회하에 제작하여야 한다.

(4) 수급자는 담당원이 견본품의 검토를 위하여 필요하다고 요구하는 때에는 견본품을 실제 설치할 부위에 견본 설치하여야 한다.

(5) 수급자는 견본제작 및 설치 상에 문제점이 발견되는 경우에는 이를 개선, 보완하여야 한다. 이 경우 추가되는 비용은 특별한 사유가 없는 한 수급자가 부담한다.

2. 사용자재

1) 공통사항

(1) 사용재료의 재질은 해당재료에 관한 한국산업규격(K.S 표시품) 또는 동등이상의 규정에 합격한 제품을 사용한다.

(2) 사용되는 모든 강재는 아연도금(아연의 최소 부착량 60 g/㎡)된 것이어야 하며, 담당원이 아연도금이 불가능하다고 승인하는 것은 예외로 하되, 이 경우에는 친환경 방청페인트를 칠하여야 한다.

(3) 이종금속의 접촉부위로서 전식의 우려가 있는 부분은 전식방식조치(테프론 쉬트 삽입 등)를 하여야 한다.

(4) 지지력은 매달리는 하중의 3배 이상이어야 한다.

(5) 먼저 설치

가. 제품의 설치에 있어서 미리 위치를 정확히 먹메김을 한다.

나. 철물은 그 모양, 치수, 무게 등에 따라 가설물 지지대, 괴임 등을 써서 작업에지장이 없도록 설치하고, 끼움쪽, 쐐기 등으로 수직, 수평을 바로 잡는다. 철근의 고정은 다리철물 또는 연결철물들을 써서 철근 등에 용접하거나 볼트 또는 리벳 조임으로 하여 이동하지 않게 튼튼히 고정한다.

다. 콘크리트 부어넣기 작업에 있어서는 설치물이 이동하지 않게 주의한다.

(6) 나중 설치

가. 먹매김 : 나중설치에 있어서는 설치용 준비재의 위치, 간격 등은 도면에 따라 정확히 먹매김을 한다.

나. 사춤몰탈 : 다리철물 주위의 사춤몰탈 주위의 사춤몰탈의 배합(용적비)는 시멘트 1, 모래 3의 됨비빔으로 하여 빈틈없게 채워 넣는다.

다. 콘크리트 바탕 등의 설치용 준비제

① 나무벽돌

ㄱ. 콘크리트에 묻을 때는 형틀에 고정한다. 속이 빈 콘크리트 또는 블록 일 때는 철물 설치에 지장이 없는 곳에 막대형의 나무벽돌을 설치하고 주위에 콘트리트, 또는 몰탈을 사용한다.

ㄴ. 가설용 나무 벽돌을 주먹장형으로 하여 거푸집 면으로 빠지는 방향으로 설치한다.

② 인서트 - 콘크리트 거푸집의 안면 정확한 위치에 못 등으로 고정하고, 인서트의 빈속에는 헝겊 등을 채워 시멘트풀이 들어가지 않게 한다.

③ 앵커볼트

ㄱ. 콘크리트 부어 넣기 전에 볼트를 설치할 때는 거푸집에 헐겁지 않게 구멍을 뚫어 넣고 도면의 설치 철물의 두께에 따라 가설 받침을 대고 너트 조임을 한다. 볼트의 묻힘 길이는 철물의 크기, 중량에 따라 정하고 90°정도로 구분한다.

ㄴ. 고정은 부근의 철근에 직접 도는 연결철물을 써서 용접하거나 0.38mm(#20) 소철선을 2-3줄로 조여 메고 콘크리트면 과의 지정하는 각도를 유지하도록 한다.

④ 앵커볼트를 나중 설치할 때는 미리 소정의 위치에 앵커볼트의 지름 길이에 따라 상자형틀을 짜 넣고 콘크리트를 부어 넣은 다음 빼내고, 볼트를 꽂아 넣고 그 주위에는 된비빔 몰탈을 빈틈없이 채워 넣는다.

⑤ 앵커스크류(ANCHOR SCREW) 및 기타

ㄱ. 콘크리트, 벽돌, 석재 등의 면에는 앵커스크류, 롤플러그(roll plug) 또는 익스팬션 볼트를 사용한다. 철물을 설치할 때는 그 위치를 정확히 표시하고 구멍은 지름깊이를 알맞게 뚫어 설치 면과 직각이 되도록 틀어넣는다.

ㄴ. 소형다리철물

콘크리트, 시멘트 블록, 벽돌 등의 면에 소형다리철물에 적합한 구멍을 파고 묻어 넣는다. 그 주위에는 빈틈없이 몰탈을 채워 넣는다.  앵커구멍이 작고 몰탈을 사춤 할 여지가 없을 때에는 납 또는 유황을 주입한다.

ㄷ. 드라이브 핀(drive pin), 드라이브잇트(drive-it), 램제트(ram jet)를 바탕면에 피스톤 발사식으로 쳐 박을 때는 총구의 중심을 소정의 위치에 정확히 합치시킨다.

ㄹ. 제품의 설치

도면에 따라 설치 위치 표시를 한 다음, 가설 나무 벽돌은 제거하고 구멍은 청소한다. 먼저 설치한 앵커볼트의 위치, 강도 등은 틀림을 바로 잡아 지장이 없도록 한다.

ㅁ. 제품의 설치는 위치표시에 따라 끼울목, 쐐기, 괴임 및 지주 등을 써서 움직이지 않게 설치한 후 담당원의 승인을 받는다.

(7) 스테인레스 제품

가. 스테인레스는 모두 V커터를 이용하여 절곡을 하며, 마감은 도면에 특별한 명기가 없는 한 헤어라인 처리 후 크리어락카 1회 도장한다.

나. 이음은 알곤 용접으로 하여, 면이 평활하게 그리인더 연마기로 갈아낸 후 지정한 마감 처리한다.

다. 상기 사항은 스테인레스 금속 모두에 적용하되 적용할 수 없는 경우에는 담당원의 별도 지시에 따른다.

2) 제품의 규격과 품질

종 류	규 격 과 품 질	시 공 부 위
(1) 등 기 구 막 판	․ 재료 : 두께 1.2m/m 냉간압연강판 ․ 마감 : 정전분체 도장(아크릴계 도료) ․ 제작 : 끼워댈 부분의 치수보다 약간 줄여 헐겁게 끼울 수 있게 하고 각도를 정확히 재단한다.
(2) 각 종 비 드	․ 재질 : 도면참조 ․ 형상 및 치수 : 도면참조 ․ 코너비드 : 알미늄 스텐레스 스틸, 벽체, 기둥, 기타 모서리에 설치 ․ 죠이너 : 바닥, 벽 등의 재료가 바뀌는 부분 ․ 익스펜디드 메탈라스 ․ 기타 각종 비드
(3) 재료분리대	․ 재 질 : SUS 304 ․ 형상 및 치수 : (W)×(H)×1.5m/m ․ 표면마감방법 : HAIR LINE	도면에 의함
(4) 스텐레스 난간	․ 재 질 : SUS 304 ․ 형상 및 치수 : 도면에 따름 ․ 성 형 방 법 : 용접 후 그라인더 ․ 표면마감방법 : HAIR LINE

3. 시공

수급자는 설치, 보양 및 청소 등 시공에 관하여는 담당원이 승인한 시공도서 및 표준시방서에 해당하는 방법에 따라야 한다.

제10장 해체공사

1. 공사일반

1) 본 시방은 승강기 철거 및 건축마감의 전부 또는 일부를 철거하거나 또는 해체하는 공사에 적용한다.

2) 해체시공업자는 건설업법에 의한 비계공사업 면허를 받고 해체 시공 사업을 하는 자로 사전에 감독자의 승인을 받은 업체이어야 한다. 단, 증축을 위한 본 건물의 소규모 철거인 경우는 감독원의 지시에 따른다.

3) 해체시공업자는 사전에 대상 건물의 조사, 부지 상황의 조사 및 인근 주변 환경의 조사 등 충분한 사전조사를 실시하고, 해체방법과 작업내용에 관한 시공계획서 및 안전 위생관리계획서를 제출하여 감독원의 승인을 받는다.

4) 표기 없는 기타사항은 건설부 제정 ‘표준시방서’ 또는 도면을 참조한다.

2. 해체시공범위

1) 도면참조

3. 시  공

1) 시공사는 해체공사에 필요한 제반사항을 미리 조사하고, 사전신고 및 각종 신고수속을 하여야 한다.

2) 건물 내에 인입되어 있는 전기, 전화, 가스, 수도, 하수도 등 주요 배관설비에 대한 봉인 및 철거하여야 한다.

3) 구조재의 부식상태 또는 재료의 특성 등을 조사하여 전도에 의한 사고 및 화재방지에 유의해야 한다.

4) 수거할만한 가치가 있는 부품이나 재활용이 가능한 부품은 해체 공사 중 별도로 철거할 수 있으나 사전에 건축주 및 감독원과 그 처리에 관한 협의를 하여야 한다.

5) 내부 석면해체 작업 시에는 작업에 필요한 모든 보호구를 적법하게 착용하여야 하며, 작업 중 습윤 상태를 유지하기 위한 시설을 설치 후 진행하며, 공사 진행 시 석면 철거공사 특기시방서를 적용한다.

6) 석면해체와 관련된 지정폐기물은 적법한 절차에 의해 처리하여야 한다.

7) 철거한 폐기물은 시공계획서에 첨부된 폐기물처리계획에 따라 정해진 동선을 이용 당일 반출을 원칙으로 하며, 부득이 반출하지 못하였을 때에는 “갑”이 지정한 장소에 야적하며 철저하게 보양조치를 하여야 한다.

8) 해체공사가 종료되면 가설물을 철거하고 부지주변을 정리해야 한다.